ЗАКУПОВУЄМО ПИЛОМАТЕРІАЛИ!!!

СПЕЦИФІКАЦІЯ

1.

|  | Залікові розміри Пиломатеріали обрізні (сосна) 1,2 сорт | Пиляні розміри (з торцовкою). Якщо пиломатеріал не торцується – довжина має бути не менше 3750. | Упаковка при завантаженні в автотранспорт (для антисептованого пиломатеріалу) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДИСК 15х95х3600 | 17х98х3650 | 11 в ширину та 55 в висоту, прокладки через 11 рядів |
| 2 | ДИСК 21х120х3600 | 23х123х3650 | 8 в ширину та 40 в висоту, прокладки через 5 рядів |
| 3 | ДИСК 27х140х3600 | 29х143х3650 | 7 в ширину та 35 в висоту, прокладки через 5 рядів |
| 4 | стрічковою 38х90х3600 (не более 10%) | 40х93х3650 (не более 10%) | 11 в ширину та 27 в висоту, прокладки через 7/7/7/6 рядів |
| 5 | стрічковою 90х90х3600 | 92х93х3650 | 11 в ширину та 11 в висоту, прокладки через кожен ряд |

Допускається лише живий сучок. Пиломатеріал має бути виготовлений на дисковій пилорамі. Допуски по ширині та товщині -0; +1мм. Сировина : БУДЛІС 20-24 СОСНА

1. Вимоги до якості :

- обрізні пиломатеріали повинні бути рівні, всі сторони дошки повинні бути прямокутної форми, мати однакові розміри по всій довжині дошки, всі дошки в пачці повинні бути однакового розміру;

- всі кути розпилу повинні бути 90 градусів;

- пиломатеріали мають бути відторцовані з обох сторін. (без торцовки ДОВЖИНА МАЄ БУТИ НЕ МЕНШЕ 3750)

-

Не допускається : односторонній або двосторонній обзел, хвиля, гниль, посиніння поверхні дошки, червоточина, пліснявий грибок, сухостій, механічні пошкодження дошки, випадні, гнилі сучки, бруд, тирса в пачках. Пошкодження деревини короїдами категорично забороняється.

2. Вимоги до пакування, зберігання та відвантаження на складі Продавця:

БЕЗ АНТИСЕПТИКУ

Після розпилу пиломатеріал укладається в пачки з прокладкою через кожен ряд.. Перед завантаженням в автотранспорт Товар має бути упакований та доставлений на склад покупця

З-під дискової пилорами

згідно даних в таблиці. Товар доставляється на склад Покупця обвязаний поліпропіленовою стрічкою. На кожній пачці має бути по 4 витка стрічки. На кожен ряд кладеться по 4 прокладки. В якості прокладки використовується шпон розміром 1см х 5 см

АНТИСЕПТОВАНИЙ

Після розпилу пиломатеріал укладається в пачки з прокладкою через кожен ряд. Пиломатеріал 1го та 2го сорту складається в окремі пачки. Далі пиломатеріал обробляється антисептиком Antiblu 4% (в літній період 5%) та має знаходитися в розчині не менше 25 хв. Під час антисептування пиломатеріал має бути обв’язаний поліпропіленовою стрічкою. Після антисептування та висихання продукції, пиломатеріал обв’язується поліестеровою стрічкою (укріпленою, коричневою) з використанням гумових кутиків, згідно даних в таблиці вище і таким чином доставляеться на склад Покупця. На кожній пачці має бути по 8 витків стрічки. На кожен ряд кладеться по 4 прокладки. В якості прокладки використовується шпон розміром 1см х 5 см. Прокладки мають бути однакового розміру

Якість пиломатеріалу буде перевірятися прийомщиком на складі продавця

2.

|  | Залікові розміри Пиломатеріали обрізні | Пиляні розміри (з торцовкою). Якщо пиломатеріал не торцується – довжина має бути не менше . 1050 | Упаковка при завантаженні в автотранспорт (для антисептованого пиломатеріалу) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95х95х1000* | 97х97х1000* | Не суттєво |

Брус з любих твердих порід (сухостой, синева… ).

Якість пропилу не висока, може буде пропилено стрічковою пилорамою.

*Довжина може бути обговорена

3.

|  | Залікові розміри Пиломатеріали обрізні | Пиляні розміри (з торцовкою). Якщо пиломатеріал не торцується – довжина має бути не менше . 4050 | Упаковка при завантаженні в автотранспорт (для антисептованого пиломатеріалу) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47х197х4000 | 50х200х4000 | Не суттєво |

Листвяні, м’які породи

Якість пропилу не висока, може буде пропилено стрічковою пилорамою.

4.

|  | Залікові розміри Пиломатеріали обрізні | Пиляні розміри (з торцовкою). | Упаковка при завантаженні в автотранспорт (для антисептованого пиломатеріалу) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95х95х3000, 4000, 6000 | 97х97х3000, 4000, 6000 | Не суттєво |
| 2 | 45х95х3000, 4000, 6000 (не более 10%) | 47х97х3000, 4000, 6000 (не более 10%) | Не суттєво |

Сосна ( сухостой, синева… , крім трухлого).

Якість пропилу не висока, може буде пропилено стрічковою пилорамою.

Логістика: Бажано в ціну враховувати вартість доставки в місто Біла Церква!