ДОДАТОК 4

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Предмет закупівлі: 44160000-9  Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги  та супутні вироби (труби та фітинги до них, труби ЕТГІ, відводи ЕТГІ, трійники ЕТГІ, комплекти ізоляції стика, труби сталеві).

Позиції № 1-6 Труби сталеві водогазопровідні повинні відповідати ГОСТу 3262-75. «Труби стальные водогазопроводные. Технические условия». Товар повинен бути новий, мати гарантію, яка діє протягом 6 місяців від дня поставки Товару, та підтверджуватись, під час поставки Товару, сертифікатами якості від виробника.

Позиції № 7-11 Труби сталеві електрозварні прямо шовні повинні відповідати ГОСТу 10704-91 « Трубы стальные электростальные прямошовные. Сортамент». Товар повинен бути новий, мати гарантію, яка діє протягом 6 місяців від дня поставки Товару, та підтверджуватись, під час поставки Товару, сертифікатами якості від виробника.

Позиції № 12-14 Труби сталеві  безшовні гарячедеформовані повинні відповідати ГОСТу 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент». Товар повинен бути новий, мати гарантію, яка діє протягом 6 місяців від дня поставки Товару, та підтверджуватись, під час поставки Товару, сертифікатами якості від виробника.

Позиція 15-43,59-60 Товар повинен бути новий, мати гарантію, яка діє  протягом  24 місяців від дня поставки Товару. Якість товару повинна відповідати міждержавним та  національним стандартам, технічним умовам виробника та підтверджуватися сертифікатом якості,  висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи про допуск для використання в системах теплових мереж та транспортування гарячої і холодної води питної якості, які надаються постачальником при поставці товару. При виготовлені труб емальованих тепло-гідро ізольованих, відводів емальованих теплогідроізольованих, трійників емальованих теплогідроізольованих в якості провідної труби повинна використовуватися сталева безшовна труба, яка відповідає ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные безшовные горячедеформированные. Сортамент»

Емалювання труб, відводів, трійників повинно відповідати наступним вимогам: Емалеве покриття наноситься на внутрішню поверхню сталевих труб. Товщина слою  емалевого покриття повинна бути не менше – 0,20 мм при зовнішньому діаметрі більше 45мм та не менше 0,15 мм при зовнішньому діаметрі труби 45мм та менше. Емалеве покриття повинно бути суцільним та мати рівномірну оплавлену гладку та блискучу поверхню. Допускається  незначна рябизна та хвилястість емалевого покриття, не виводяча товщину слою за його мінімальні значення. На емалевому покритті не допускаються бульбашки, пори, тріщини, прогари, а також оголені ділянки металу. Емалеве покриття повинно мати міцне зчеплення з металом. Емалеве покриття повинно бути термічно стійким при температурі 100 С°. Емалеве покриття повинно бути водостійким.

Теплогідроізоляція труб, відводів, трійників, металева та поліетиленова оболонки повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.5-31:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж. Труби, фасонні вироби та арматура. Технічні умови.

Загальна кількість закуповуваного товару – 3952 м.,  1078 шт. 7,258 т

|  | Найменування товару | Од.вим. | Кіль-ть | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба ВГП ДУ-15х2,8мм | т | 0,13 |  |
| 2 | Труба ВГП ДУ-20х2,8мм | т | 0,14 |  |
| 3 | Труба ВГП ДУ-32х3мм | т | 0,094 |  |
| 4 | Труба ВГП ДУ-25х3мм | т | 0,164 |  |
| 5 | Труба ВГП ДУ-50х3,5мм | т | 0,335 |  |
| 6 | Труба ВГП ДУ-50х3,5мм оцинкована | т | 0,2 |  |
| 7 | Труба Ø-159х4,5мм ГОСТ 10704-91 | т | 0,2 |  |
| 8 | Труба Ø-325х6мм ГОСТ 10704-91 | т | 5,582 |  |
| 9 | Труба Ø-114х4,5мм ГОСТ 10704-91 | т | 0,073 |  |
| 10 | Труба Ø-57х3,5мм ГОСТ 10704-91 | т | 0,1 |  |
| 11 | Труба Ø-48х4мм ГОСТ 10704-91 | т | 0,01 |  |
| 12 | Труба Ø-89х4мм ГОСТ 8732-78 | т | 0,05 |  |
| 13 | Труба Ø-25х3мм ГОСТ 8732-78 | т | 0,02 |  |
| 14 | Труба Ø-57х4мм ГОСТ 8732-78 | т | 0,16 |  |
| 15 | Труба ЕТГІ МО Ø-133/225мм | м. | 797 | ДУ-125 |
| 16 | Труба ЕТГІ МО Ø-108/200мм | м. | 3 | ДУ-100 |
| 17 | Труба ЕТГІ МО Ø-89/160мм | м. | 235 | ДУ-80 |
| 18 | Труба ЕТГІ МО Ø-76/140мм | м. | 1170 | ДУ-65 |
| 19 | Труба ЕТГІ МО Ø-57/125мм | м. | 647 | ДУ-50 |
| 20 | Труба ЕТГІ МО Ø-40/110мм | м. | 140 | ДУ-40 |
| 21 | Труба ЕТГІ МО Ø-32/110мм | м. | 190 | ДУ-32 |
| 22 | Труба ЕТГІ МО Ø-25/90мм | м. | 90 | ДУ-25 |
| 23 | Труба ЕТГІ ПО Ø-89/160мм | м. | 170 | ДУ-80 |
| 24 | Труба ЕТГІ ПО Ø-76/140мм | м. | 30 | ДУ-65 |
| 25 | Труба ЕТГІ ПО Ø-57/125мм | м. | 170 | ДУ-50 |
| 26 | Труба ЕТГІ ПО Ø-40/110мм | м. | 140 | ДУ-40 |
| 27 | Труба ЕТГІ ПО Ø-32/110мм | м. | 170 | ДУ-32 |
| 28 | Відвід ЕТГІ МО 133/225мм | шт | 55 | ДУ-125 |
| 29 | Відвід ЕТГІ МО 89/160мм | шт | 23 | ДУ-80 |
| 30 | Відвід ЕТГІ МО 76/140мм | шт | 73 | ДУ-65 |
| 31 | Відвід ЕТГІ МО 57/125мм | шт | 46 | ДУ-50 |
| 32 | Відвід ЕТГІ МО 40/110мм | шт | 11 | ДУ-40 |
| 33 | Відвід ЕТГІ МО 25/90мм | шт | 7 | ДУ-25 |
| 34 | Відвід ЕТГІ МО 32/110мм | шт | 15 | ДУ-32 |
| 35 | Відвід ЕТГІ ПО 89/160мм | шт | 5 | ДУ-80 |
| 36 | Відвід ЕТГІ ПО 57/125мм | шт | 15 | ДУ-50 |
| 37 | Відвід ЕТГІ ПО 40/110мм | шт | 5 | ДУ-40 |
| 38 | Відвід ЕТГІ ПО 32/110мм | шт | 5 | ДУ-32 |
| 39 | Трійник ЕТГІ МО 133/225мм | шт | 2 | ДУ-125 |
| 40 | Трійник ЕТГІ МО 89/160мм | шт | 4 | ДУ-80 |
| 41 | Трійник ЕТГІ МО 76/140мм | шт | 7 | ДУ-65 |
| 42 | Трійник ЕТГІ МО 57/125мм | шт | 4 | ДУ-50 |
| 43 | Трійник ЕТГІ МО 40/110мм | шт | 1 | ДУ-40 |
| 44 | Комплект ізоляції стика МО 133/225мм | шт | 114 |  |
| 45 | Комплект ізоляції стика МО 108/200мм | шт | 2 |  |
| 46 | Комплект ізоляції стика МО 89/160мм | шт | 89 |  |
| 47 | Комплект ізоляції стика МО 76/140мм | шт | 168 |  |
| 48 | Комплект ізоляції стика МО 50/125мм | шт | 98 |  |
| 49 | Комплект ізоляції стика МО 40/110мм | шт | 26 |  |
| 50 | Комплект ізоляції стика МО 32/110мм | шт | 28 |  |
| 51 | Комплект ізоляції стика МО 25/90мм | шт | 14 |  |
| 52 | Комплект ізоляції стика ПО 89/160мм | шт | 25 |  |
| 53 | Комплект ізоляції стика ПО 76/140мм | шт | 5 |  |
| 54 | Комплект ізоляції стика ПО 50/125мм | шт | 65 |  |
| 55 | Комплект ізоляції стика ПО 40/110мм | шт | 21 |  |
| 56 | Комплект ізоляції стика ПО 32/110мм | шт | 25 |  |
| 57 | Комплект ізоляції стика ПО 25/90мм | шт | 40 |  |
| 58 | Комплект ізоляції стика МО 159/250мм | шт | 55 |  |
| 59 | Відвід ЕТГІ ПО 25/90мм | шт | 10 | ДУ-25 |
| 60 | Відвід ЕТГІ МО 159/250мм | шт | 15 | ДУ-150 |